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Fassadenvergleich
Holzart, Profil, Gewicht, Beschichtung und Unterhalt
Vergleichen Sie drei Varianten bis zum Schluss, Spalte für Spalte. Wer nach der Zeile  Gewicht  vorn liegt, ist nicht immer die anfangs bevorzugte.
	Kriterium
	Variante A
	Variante B
	Variante C

	Holzart
	
	
	

	Profil
	
	
	

	Dicke (mm)
	
	
	

	Deckbreite (mm)
	
	
	

	Masse je m² (kg)
	
	
	

	Masse auf meinen Fassaden (kg)
	
	
	

	Preis je m²
	
	
	

	Gesamtpreis
	
	
	

	Vorgesehene Beschichtung
	
	
	

	Angekündigter Unterhalt
	
	
	

	Mit zehn Jahren akzeptiertes Aussehen
	
	
	

	Lieferfrist
	
	
	


Gewichtsanhalte
Trockenes Holz, Dicke 20 mm. Mit Ihrer geschlossenen Wandfläche multiplizieren.
	Holzart
	kg/m³
	kg/m² bei 20 mm
	Auf 34,5 m²

	Fichte, Tanne
	450
	9,0
	310 kg

	Douglasie
	520
	10,4
	359 kg

	Lärche
	600
	12,0
	414 kg

	Kastanie
	600
	12,0
	414 kg

	Thermoholz
	450
	9,0
	310 kg


Von Fichte auf Lärche bei 20 mm sind rund 104 kg mehr auf einem Sechs-Meter-Haus. Auf 3,5 Tonnen ist das eine Frage der Nutzlast.


Holzbewegung nach Breite
Querschwinden rund 0,25 % je Prozentpunkt Feuchte. Zwischen trockenem Sommer und feuchtem Winter 5 bis 10 Punkte.
	Brettbreite
	Bei 5 %
	Bei 10 %

	100 mm
	1,2 mm
	2,5 mm

	120 mm
	1,5 mm
	3,0 mm

	140 mm
	1,8 mm
	3,5 mm

	160 mm
	2,0 mm
	4,0 mm


Das Muster
☐  Ein Quadratmeter mit echten Latten, Schrauben, Abständen und Beschichtung.
☐  Aus einigen Metern betrachtet, nicht aus der Hand.
☐  Astigkeit, Sichtbarkeit der Befestigungen und Fugenbreite beurteilt.
☐  Eine gealterte Fassade derselben Holzart wurde in echt gesehen.
☐  Das Muster bleibt als Baustellenreferenz erhalten.
Entscheid
Gewählte Variante, und warum

Welche Alterung ich akzeptiere

Datum des Entscheids
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