THS-09A    Chapitre 9 — Le bardage		[image: ]
Comparateur de bardages
Essence, profil, poids, finition et entretien
Comparez trois options jusqu’au bout, colonne par colonne. Celle qui reste en tête après la ligne  poids  n’est pas toujours celle qui plaisait au départ.
	Critère
	Option A
	Option B
	Option C

	Essence
	
	
	

	Profil
	
	
	

	Épaisseur (mm)
	
	
	

	Largeur utile (mm)
	
	
	

	Masse au m² (kg)
	
	
	

	Masse sur mes façades (kg)
	
	
	

	Prix au m²
	
	
	

	Prix total
	
	
	

	Finition prévue
	
	
	

	Entretien annoncé
	
	
	

	Aspect accepté à dix ans
	
	
	

	Délai de livraison
	
	
	


Repères de masse
Bois sec, épaisseur 20 mm. Multipliez par votre surface de mur plein.
	Essence
	kg/m³
	kg/m² en 20 mm
	Sur 34,5 m²

	Épicéa, sapin
	450
	9,0
	310 kg

	Douglas
	520
	10,4
	359 kg

	Mélèze
	600
	12,0
	414 kg

	Châtaignier
	600
	12,0
	414 kg

	Thermotraité
	450
	9,0
	310 kg


Passer de l’épicéa au mélèze en 20 mm ajoute environ 104 kg sur une maison de six mètres. Sur une remorque de 3,5 tonnes, c’est un choix de charge utile.


Mouvement du bois selon la largeur
Retrait transversal de l’ordre de 0,25 % par point d’humidité. Entre un été sec et un hiver humide, comptez 5 à 10 points.
	Largeur de lame
	Variation de 5 %
	Variation de 10 %

	100 mm
	1,2 mm
	2,5 mm

	120 mm
	1,5 mm
	3,0 mm

	140 mm
	1,8 mm
	3,5 mm

	160 mm
	2,0 mm
	4,0 mm


L’échantillon
☐  Un mètre carré monté avec les vrais tasseaux, vis, espacement et finition.
☐  Regardé à quelques mètres, et non à bout de bras.
☐  Nombre de nœuds, visibilité des fixations et largeur des joints jugés.
☐  Une façade vieillie de la même essence a été vue en vrai.
☐  L’échantillon est conservé comme référence de chantier.
Décision
Option retenue, et pourquoi

Ce que j’accepte comme vieillissement

Date de la décision
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